ANEXA NR. 3

STRUCTURA DE REFACERE

| LUCRAREA | ZONA AFECTATĂ | STRUCTURA DE REFACERE |
| --- | --- | --- |
| Investiții/Avarii | Carosabil din asfalt | - materialul rezultat din săpătură se transportă imediat in afara zonei de lucru - tăiere cu disc in forma regulată - pat de nisip cu bandă avertizoare - umplutura rezultată in urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare - 20 cm strat superior de fundație balast stabilizat - 6 cm strat de legătură BAD 25 - 5 cm strat de uzură BA 16 - după terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală -suprafețele de refacere vor respecta dimensiunile evidențiate in Anexa 2 |
| Investiții/Avarii | Carosabil din beton | - materialul rezultat din săpătură se transportă imediat in afara zonei de lucru - tăiere cu disc in formă regulată - pat de nisip cu bandă avertizoare - umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare - 15 cm strat superior de fundație din balast stabilizat - 20 cm beton special pentru drumuri (C20/25 (B350) sau Bcr 4 sau 4,5 ) - se închid cu bitum rosturile de contracție - dupa terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală -suprafețele de refacere vor respecta dimensiunile evidențiate in Anexa 2 |
| Investiții/Avarii | Carosabil împietruit | - materialul rezultat din săpătură se transportă imediat in afara zonei de lucru - pat de nisip cu banda avertizoare - umplutura rezultata in urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor in vigoare - 20 cm strat din piatră spartă compactat conform normelor în vigoare - dupa terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală |
| Investiții/Avarii | Carosabil din pavele | - materialul rezultat din săpătură se transportă imediat in afara zonei de lucru - pat de nisip cu bandă avertizoare -umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare - montare pavaj din pavele pe pat de nisip cu umplere rosturi - dupa terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală --suprafețele de refacere vor respecta dimensiunile evidențiate in Anexa 2 |
| Investiții/Avarii | Trotuare din asfalt/pavele | - materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru - tăiere cu disc in forma regulată / desfacere pavele - pat de nisip cu banda avertizoare - umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare - 12 cm strat superior de fundație din beton / balast stabilizat - 4 - 6 cm asfalt turnat BA 8 / montare pavaj din pavele pe pat de nisip - bordurile se vor rostui si se vor reface la forma inițială - dupa terminarea lucrării zona de lucru se curăță si se spală |
| Investiții/Avarii | Zona verde | -umplutură cu pământ vegetal compactat -se reface zona, dupa caz, cu iarbă sau gard viu |

Fig.1

Fig.2